产品方案书

MMU-10G

微机控制高温端面摩擦磨损试验机

我公司专业从事摩擦磨损、润滑评定测试设备研制及试验技术的研究。主要生产四球摩擦试验机系列、端面摩损试验机系列、环块摩擦磨损试验机系列、长时摩擦磨损试验机系列、滑动轴承摩擦磨损试验机系列以及高温、真空、腐蚀等特殊功能的摩擦磨损试验机，共计三十多个规格品种，能够有效模拟点、线、面等摩擦副形式，实现摩擦副对偶件的滚动、滑动、滚滑、间歇、往复、复合等多种运动形式。广泛应用于石化行业，大专院校及摩擦学各个专业领域。

- 主要用途：

MMU-10G微机控制高温端面摩擦磨损试验机是采用滑动摩擦的形式，在规定的试验条件下用来评定工程塑料、粉末冶金、合金轴承等的使用性能，可在室温~ 800℃条件下，在无油润滑及浸油润滑以及改变负荷、速度、时间、摩擦配偶材料、表面粗糙度、硬度等参数的各种情况下进行试验。可用于测量材料温升、摩擦系数等值。

该机为机电液一体化精密试验仪器，采用柱塞泵或进口齿轮泵为动力源，溢流阀、节流阀、换向阀均为台湾原装。液压缸采用无摩擦柱塞缸，确保为值传递准确。主轴电机选用松下交流伺服电机及控制器，调速范围宽，低速转矩大，噪声低。测量参数包括试验力、摩擦力、试验时间、主轴转数，当任何一个参数超过预置值时，对应的报警灯亮，同时主轴停止转动。所有试验参数均可以在数显装置及计算机屏幕上显示，记录温度-时间曲线、摩擦力时间曲线。

二、主要技术规格及参数：

1 试验力

1.1 轴向试验力工作范围（无级可调） 1～10kN

1.2 试验力示值相对误差 ±1%

1.3 试验力长时自动保持示值误差 ±1%FS(最大试验力）

1.4 自动卸除试验力 超过最大试验力2%-10%

2 摩擦力

2.1 摩擦力测量范围 10～500N

2.2 摩擦力示值相对误差 ±2%

2.3 自动停车 超预置

3 主轴转速

3.1 主轴转速范围 5～2000r/min

3.2 主轴转速范围误差 ±10r/min

4 试验机测控温范围 室温~600℃（可订制）

5 试验摩擦副 提供图纸或用户自定

6 油盒行程 ＞45mm

7 主轴电机功率 3kW

8 试验机主轴控制

8.1 手动控制 手动停车

8.2 时间控制 超预置

8.3 转数控制 超预置

8.4 摩擦力控制 超预置

9 试验机时间显示与控制范围 1s～9999min

10 试验转数显示与控制范围 9999999s

11 试验机外形尺寸（长×宽×高） 约1200×870×1700min

12 试验机净重 850kg

三、试验机基本配置

1）试验机主机

2）全数字电气测量放大系统

3）日本松下交流伺服电机及伺服控制器

4）液压传感器

5）液压控制阀

6）高精度光电编码器

7）基于WINDOWS计算机数据处理软件

8）联想品牌计算机（2.8G/256M/80G/17寸彩显纯平）

9）HP  A4打印机

四、软件系统界面

主功能界面

2、曲线窗口界面

3、保存数据界面

4、显示数据界面

5、打印报表及曲线

五、工作条件

试验机在下列条件下正常工作：
a) 在室温10℃～35℃的范围内；
b) 相对湿度不大于30％的环境中；
c) 周围无震动，无腐蚀性介质和无强电磁干扰的环境中；
d) 电源电压的波动范围不超过额定电压的±10％，频率的波动不超过额定频率的±2%；
e) 在稳固的基础上正确安装，水平度为0.5/1000。

六、随机配件

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 1 | 主机 | 1台 |  |
|  | 2 | 计算机(带显示器) | 1台 |  |
|  | 3 | 打印机 | 1台 |  |
| 技 术 文 件 | 1 | 使用说明书(机械,软件) | 各1份 |  |
|  | 2 | 合格证明书 | 1份 |  |
|  | 3 | 装箱单 | 1份 |  |
|  | 4 | 温度控制器使用说明书 | 1份 |  |
| 随 机 附 件 | 1 | 保护罩 | 1个 |  |
|  | 3 | 试样 | 3套 |  |
|  | 4 | 力矩轮 | 1套 |  |
|  | 5 | 弹簧夹头 | 1只 |  |
|  | 6 | 堵头 | 4个 |  |
|  | 7 | 电源插头及连线 | 2根 |  |
|  | 8 | 机床减震垫铁 | 4套 |  |
|  | 9 | 串口连接线 | 2根 |  |

（根据不同的需要此配件清单会有所不同）

七、验收、安装、调试及培训

1、验收

1.1设备先进行预验收，然后再进行验收。预验收在供货方进行，验收在订货方进行。

1.2验收标准:按使用说明书及协议书作为验收依据。

2、安装调试

设备到达后，订货方在供方指导下完成安装就位，调试由供方负责。

3、人员培训

在预验收后，供货方负责对订货方人员进行技术培训，做到培训者能掌握试验机操作、调整和基本故障排除。

八、质量保证

试验机正式交货之日起一年内，供货方对产品出现的各类故障，及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外产品出现的问题，供货方及时到使用厂家服务，帮助排除产品故障。

无锡图勤机电科技有限公司

附一：摩擦副示意图

（关于此技术方案，请为我公司保密！谢谢！）