技  术  方  案  书

CL-100

FZG齿轮磨损试验机

车间装配实景

FZG齿轮磨损试验机

型号：CL-100

一、产品简介：

该机用于评定齿轮或润滑油抗胶合承载能力的试验等。可遵循此设计原理和工作原理进行研制和试验。

- 适用范围

本设备标准机型可适用于如下标准：

SH/T 0306-92 《润滑剂承载能力测定法（CL-100齿轮机法）》

GB/T 13672-92 《齿轮胶合承载能力试验方法》

GB/T 19936.1-2005《油品的相对胶合承载能力FZG试验方法》

GB/T 14229-93 《齿轮接触疲劳强度试验方法》

SH/T 0200-1992 《含聚合物润滑油剪切安定性测定法(齿轮机法)》

三、主要技术性能及指标：

1.扭矩传感器，检测实际电机输出的扭矩损失，最大可达1000Nm（暂定）。

2.传统离合式加载方式，或对剪扭矩仪加载，系统稳定，加载精确。

3.扭矩实现在线实时监测，采样频率大于10Hz。

4.配置循环水冷却系统（冷却器1套，试验箱内），可以用来完成不同润滑条件下的试验。

冷却器实物照片

5.采用计算机对数据进行采集处理，显示转速、温度、时间、扭矩、电机功率等参数，并对数据进行处理，可以曲线、表格等方式储存。方便直观，更准确的对试验进行分析研究。

具体参数

  - 最大扭矩：1kNm；

  - 最大载荷级：13级；

  - 温度控制范围：0-100℃；

  - 温度控制精度：±2℃；

  - 驱动电机功率：6.5/8kW；

  - 驱动电机转速：1450/2880r/min；

  - 试验齿轮箱容量（轴中心线至箱底面的部分）：1.25L；

  - 加热功率：0.5×3=1.5kw；

  - 主机外型尺寸（长×宽×高）1200×900×1500mm；

  - 数据采集频率：大于10Hz；

  - 标准试验齿轮

  - 模数：4.5

  - 齿数：Z大=24 Z小=16

  - 变位系数：X大=-0.5 X小=0.8523

  - 齿合角：22°26′

  - 中心距：91.5mm

  - 精度等级：5级 ；

  - 齿轮表面质量：高精度磨齿。

MAGG磨齿机网纹

四、工作条件

试验机应在下列条件下工作：

1、电源电压的波动范围不应超过额定值的±10%，频率的波动范围不应超过额定值的2%；

2、试验机应水平安装，安装基础须平稳，主机工作台纵横方向水平误差应不超过0.2/1000；

3、室温10ºC-35ºC；

4、环境无震动，无强磁场干扰，无腐蚀性介质；

5、相对湿度不大于80%。

五、结构特征与工作原理

5、1加载方式

5、1、1加载方式

该机是一种动力闭环结构，加载方式采用加载杆挂砝码的方式。

加载杆挂在加载离合器的槽轮上，加挂砝码后，通过紧固加载离合器的螺母，将加载离合器上的两个槽轮拧紧，取下砝码及加载杆，在扭矩测量离合器上可读出扭矩。

5、2试验机的主轴传动装置

轴2是主动轴，轴1是被驱动轴。

5、3安装与调整

将试验机主机放在水平地板上，垫上三块垫铁，在试验机的台面上放置一水平仪，通过调整垫铁，使试验机主机工作台纵横方向水平误差不超过0.2/1000。

该试验机主机应与控制柜分开放置，以隔离主机运转时产生的噪音及试验油产生的刺激性气味。试验机启动后，人员不要进入放置主机的房间内。

试验步骤按照《润滑剂承载能力测定法（CL-100齿轮机法）SH/T0306-92》的规定。

5、4机械分部示意

5、5温度控制部分

试样的加热及温度的控制，都通过温度控制表和电脑软件控制来实现。在温度控制表的右侧有一个纽子开关，掰到“开”的一边，温度控制表接通电源，掰到“关”的一边，温度控制表断开电源。软件接驳PCI板卡，通过对温控表的设置和电磁开关和冷却器的操作，可以实现对试验温度的控制、采集。

5、6软件界面

曲线板

试验数据保存界面

温度-时间曲线

电机扭矩-时间曲线

六、交货期、报价

交货期：预付款收到后30日内交货；

付款方式：全款发货

设备报价：188000.00 元，含税，运费调试另加。

全款发货。

报价含13%全额增值税发票，含三年质保期。

市场价格：￥198000.00左右。

七、技术情报和资料的保密：

（a） 本技术方案属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；

（b）我方对用户提供的技术情报和资料亦承担保密义务。

（齿轮机外观图见下页）

车间装配现场实景拍摄

重庆大学机械传动国家重点实验室订购改造设备示意图

扭矩传感器

驱动箱体细部特征

试验箱体细部特征

前侧图片，工作台完全铸造，保证试验刚度

电脑控制柜装配现场

冷却水电磁水阀

重庆大学机械传动国家重点实验室现场图片

注：1、此产品可根据客户需求定制

2、关于此技术方案，请为我公司保密！谢谢！